矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信电缆MHYBV-7-1

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。矿用通信电缆MHYBV-7-1

使用温度：—40℃～ +70℃。

安装温度：不低于—10℃。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：

| 型号规格 | 产品名称 |
| --- | --- |
| MHYBV-7-1 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYBV-7-2 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYBV-5 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1结构：

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1主要性能：

| 型号 | 线芯 名称 | 芯数 × 截面 mm2 | 导电线芯 |  | 低密度聚乙烯绝缘 |  |  | 阻燃聚氯乙烯护套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根叔/直径mm | 标称外径mm | 标称 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外径 mm | 标称厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外径 mm |
| MHYBV-7-1 | 电源线 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
|  | 信号线 | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 |  |  |  |
| MHYBV-7-2 | 电源线 | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
|  | 信号线 | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 |  |  |  |
|  |  | 2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 |  |  |  |
| MHYBV-5 | 电源线 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
|  | 信号线 | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 |  |  |  |

| 性能 型号 | 直流电阻 Ω/km20℃ | 绝缘电阻 MΩ.km20℃ | 耐压试验kv 50Hz | 电容 nf/km | 电感 mH/km | 拉断力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 电源线 ＜80 双绞信号线 ＜98 | 电源线 ＜0.8 双绞信号线 ＜0.98 | ≥6000 |
| MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 |  |  |  |  |  |
| MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 |  |  |  |  | ≥2000 |